陶瓷片的图片以及使用方法：

如上图红色箭头的位置，IGBT单管与散热器之间导热绝缘材料，就是氧化铝陶瓷片

选用陶瓷片来做导热绝缘材料原因的如下：

IGBT或者散热器需要配合陶瓷片的尺寸如下：

T0-264（21.8*30*1）根据客户的IGBT单管要求，需要带孔还是无孔的 （单管型号40N120）

T0-247（20*25*1，20*26*1）根据客户的单管要求，需要带孔还是无孔的，如在没有尺寸20*25*1（无孔）这款陶瓷片的情况下，可以使用20*26*1（无孔）代替。（单管型号K15T120）

T0-263（22*28*1）根据客户的IGBT单管要求，需要带孔还是无孔的.....这款一般都是使用带孔的(单管型号3878)

在使用陶瓷片的时候单面涂些导热硅脂，使陶瓷片与散热器的接触面更密，这样使用机器设备的性能更加稳定。

陶瓷片尺寸图纸：

TO-247

TO-264

为了陶瓷片更好的安装在散热器上，这样就可以防止陶瓷片旋动。可建议客户在散热器开个卡住陶瓷片的一个卡槽，槽的深度是陶瓷片一半就可以。

使用陶瓷片数量4片，8片，12片，16片，

是按照客户的机子大小而决定。

陶瓷片成分：

陶瓷片加工尺寸：

经常会碰到的问题，但是大多数工程师都忽略了这点。有时候仅仅是一直在检查电路。但是根本原因却并没有找到。

现在一般逆变电源在使用的硅胶片,但是抗老化能力不强，经常会发现过一段时间后会出现客户退回烧管，短路，以及绝缘能力大幅度降低等情况，大大的减少了产品的使用寿命。而用陶瓷片代替后保守估计可以降低到原温度的70%。对于一些导热要求，绝缘性比较高的大功率器材上的理想材料。

联系方式：