| # WINSUN |  | 料 号 |  | WS150-1ADC01-V0.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版 本 |  | V0.2 |  |
| 文件编号: MAG WS150-1ADC01-V0.2 |  | 初次使用机型 |  | WS150-1ADC |  |
| 1.磁性材料：EER42 /NC-2H/或国产天通磁芯TP4 Ae = 107 2.配套骨架：ER-4202(丰顺和) 16PIN卧式骨架 3.骨 架：16脚卧式电木骨架，脚位示意图如下（俯视图）： 4. 骨架脚距：5 mm；排距：35mm PIN脚直径为0.8mm 5.绕线参数： 序号; 起始端; 终端; 线规; 匝数; 备注. 1; 2; P; Φ0.50*1; 38; 三层绝缘线（绕满一层）. 2; 三层马拉绝缘. 3; 15.16; 13.14; Φ0.55*3; 14; 三层绝缘线. 4; 三层马拉绝缘. 5; P; 5; Φ0.50*1; 16; 三层绝缘线. 6; 三层马拉绝缘. 7; 7; 8; Φ0.20*1; 8; 三层绝缘线. 8; 三层马拉绝缘. 9; 10; 9; Φ0.20*1; 250; 三层绝缘线. 三层马拉绝缘. 备注： 1：磁芯中心柱磨气隙， L2~5= 1.0mH~1.1mH 2.将6脚拔去；P端内置，线不可剪断。 3.不浸漆. 初次级之间绝缘耐压6000VAC。所有绕组与磁芯间绝缘耐压3000VAC。. 标 贴： WS150-1ADC01-V0.2 |
| 拟 制 | 审 核 |  |  | 批 准 |  |
| 更改标记 | 数量 |  | 更改单号 | 签名 | 日期 |